### Duurzaam beschermend gietvloersysteem voor binnendekken en ondergrondse parkeervloeren m²  Triflex  CPS-I

volgnr.  1

##### Omschrijving:

Duurzaam beschermend gietvloersysteem voor binnendekken en ondergrondse parkeervloeren.

##### Materiaal:

Het leveren en aanbrengen van een duurzaam gietvloersysteem Triflex CPS-I, op basis van epoxy-polyurethaan (EP/PUR) met de volgende eigenschappen:

- Naadloos

- Chemicaliën bestendig

- Mechanisch belastbaar

- Antislip

- Elastisch

- Dynamisch scheuroverbruggend

- Twee-laags systeem op basis van EP/PUR

- Volgens norm OS11b getest

##### Uitvoering:

Verwerkingscondities

De primer kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C tot maximaal +35°C worden verwerkt, de epoxy finish kan verwerkt worden van +15°C tot maximaal +30°C en het PU membraanhars kan verwerkt worden van +8°C tot maximaal +30°C. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen.

Ondergrondbeoordeling

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moeten altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen.

Verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld cementhuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van het aan te brengen vloersysteem verhinderen, dienen te worden verwijderd.

Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de juiste voorbereiding van een ondergrond zal moeten zijn.

Vochtpercentage

Bij de applicatie van een EP/PUR systeem mag het vochtpercentage van de ondergrond ten hoogste 4 gew-% bedragen. Er moet tevens op gelet worden dat vochtindringing via de ondergrond niet mogelijk is. De relatieve luchtvochtigheid mag max. 80 % bedragen.

Hechting

Op de voorbehandelde ondergrond dient de hechting van het systeem de volgende minimale lineaire treksterkte te vertonen.

Beton : 1,5 N/mm²

Druksterkte

Beton, zandcement dekvloeren, PCC-mortels en overige steenachtige ondergronden dienen volledig te zijn uitgehard en na voorbehandeling een hardheid te vertonen van minimaal 25 N/mm².

Algemene voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie.  Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog, schoon en ijsvrij zijn.  De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.  De lineaire treksterkte dient minimaal te voldoen aan bovengenoemde waarden.

Verwijder bestaande verflagen, coating etc. door middel van stofarm schuren, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder bestaande verflagen, coating etc. door middel van stofarm stralen, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder losliggende coating delen door middel van hoogdruk waterreiniging met vuilfrees, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder de bestaande afwerking door middel van frezen, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder de cementhuid door middel van stofarm schuren, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Maak gebruik van een Triflex reiniger voor het ontvetten van metalen of het activeren van oude kunststofvloeren.

Primer

Uitvoeringswijze

De epoxy primer Triflex Pox Primer 116 met een lamsvachtroller in een laag van minimaal 0,3 kg/m² aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

De nog vloeibare laag spaarzaam instrooien met vuurgedroogd kwartszand, korrelgrootte 0,3 - 0,8 mm.  Verbruik minimaal 1,0 kg/m².

De epoxy primer Triflex Pox Primer 116 heeft een verwerkingstijd van circa 35 minuten (bij 20°C). Het oppervlak is regenbestendig na circa 4 uur,  beloopbaar  of verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 3 dagen.

Voor een correcte voorbehandeling van de ondergrond en de juiste keuze van de primer dient de ondergrondtabel van de fabrikant te worden geraadpleegd.

Bijkomende uitvlakking, indien dit nodig blijkt

Uitvoeringswijze

Het aanbrengen van een schraaplaag met behulp van een RVS spaan als egalisering tot 1 mm laagdikte.

De Triflex Pox Primer 116 epoxy primer in de mengverhouding 1:0,5 (Gew.-T) met kwartszand, korrelgrootte 0,1 - 0,3 mm mengen.  Het aanbrengen gebeurt op een van primer voorziene ondergrond.

In de nog vloeibare schraaplaag spaarzaam instrooien van kwartszand, korrelgrootte 0,3 – 0,8 mm.

Verbruik:

Epoxy primer Triflex Pox Primer 116  minimaal 1,0 kg/m².

Kwartszand om mee te mengen 0,1 - 0,3 mm minimaal 0,5 kg/m².

Kwartszand om mee in te strooien 0,3 – 0,8 mm minimaal 2,0 kg/m².

Het oppervlak is beloopbaar of verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 3 dagen.

Grotere beschadigingen vullen met een epoxy mortel Triflex Pox Mortel, verbruik minimaal 2,2 kg/m² per mm laagdikte.

Het oppervlak is beloopbaar of verder te behandelen na circa 12 uur tot maximaal 3 dagen.

Specificaties van de Triflex Pox Primer 116 epoxy primer

Eigenschappen

De Triflex Pox Primer 116 epoxy primer is een 2-componenten primer op basis van epoxy en heeft de volgende eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij

- Ongevuld

- Ongepigmenteerd

- Lage viscositeit

- Neutraal van geur

Toepassing

Deze wordt gebruikt als primer op minerale ondergronden zoals beton en zand/cement dekvloeren. De primerlaag wordt spaarzaam ingestrooid met vuurgedroogd kwartszand, korrelgrootte 0,1 – 0,3 mm.

Kleur

De primer is transparant.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C en maximaal +35°C worden verwerkt. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen. De luchtvochtigheid mag maximaal 80 % zijn.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden. De hechting dient minimaal 1,5 N/mm² lineaire treksterkte te vertonen.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen het product grondig oproeren. Hierna de benodigde verharder met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de toegevoegde verharder minimaal 2 minuten mengen en daarna direct verwerken.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Regenbestendig na circa 4 uur.

Beloopbaar na circa 7 uur.

Verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 3 dagen.

Belastbaar na circa 3 dagen.

Detailaansluitingen

Uitvoeringswijze

Het thixotrope PU membraanhars Triflex Than R 557 Thix  in een laag van minimaal 1,5 kg/m² met behulp van een lamsvachtroller aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

Plaats een 110 grams Triflex speciaalvlies in de nog vloeibare laag waarbij het vlies minimaal 5 mm binnen de hars dient te blijven.

Vervolgens aanbrengen van minimaal 1,5 kg/m² thixotroop PU membraanhars Triflex Than R 557 Thix, nat in nat, zodat het Triflex speciaalvlies volledig wordt geïmpregneerd en blaasvrij aangebracht.

Het oppervlak is  verder te behandelen na circa 7 tot maximaal 24 uren beloopbaar na 12 uur.

Krimpvoegen/schijndilataties

Het thixotrope PU membraanhars Triflex Than R 557 Thix in een laag van minimaal 1,5 kg/m² met behulp van een lamsvachtroller aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

Plaats een 110 grams Triflex Speciaalvlies in de nog vloeibare laag waarbij het vlies minimaal 5 mm binnen de hars dient te blijven.

Vervolgens aanbrengen van minimaal 1,5 kg/m² thixotroop PU membraanhars Triflex Than R 557 Thix, nat in nat, zodat het Triflex Speciaalvlies volledig wordt geïmpregneerd en blaasvrij aangebracht.

Het oppervlak is beloopbaar of verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 4 dagen.

Om een optimale bewegingsvrijheid van het membraan te garanderen, mag het dilatatiegebied van de voegafdichting niet ingestrooid worden. Bij werkvoegen wordt een vrije zone van  2,5 cm breed voorzien en bij  gebouwdilataties 3,5 cm. Dit wordt gerealiseerd door de voegen af te plakken alvorens de slijtlaag aan te brengen.

Specificaties van het thixotrope PU membraanhars Triflex Than R 557 Thix

Toepassing

Het thixotrope PU membraanhars Triflex Than R 557 Thix, wordt gebruikt als duurzaam coatingsysteem voor onder andere parkeerdekken, in zowel nieuwbouw als renovatie.

Eigenschappen

Het Triflex Than R 557 Thix thixotrope PU membraanhars is een 2-componenten hars op basis van polyurethaan (PUR) en heeft de volgende eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij

- Mechanisch belastbaar

- Zeer flexibel

- Gepigmenteerd

- Reukvrij

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C tot maximaal +30°C worden verwerkt. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen. De luchtvochtigheid mag maximaal 80 % zijn.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen het product grondig oproeren. Hierna de benodigde katalysator met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de toegevoegde katalysator minimaal 2 minuten mengen en daarna direct verwerken.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Beloopbaar na circa 12 uur.

Verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 4 dagen.

Mechanisch belastbaar na circa 3 dagen.

Chemisch belastbaar na circa 7 dagen.

Vloerveld

Uitvoeringswijze

Het Triflex Than RG 568 flexibele polyurethaanhars in de mengverhouding 1:0,4 (Gew.-T) grondig met vuurgedroogd kwartszand mengen, korrelgrootte 0,3 - 0,8 mm en met behulp van een getande rakel gelijkmatig verdelen.

In de nog vloeibare laag vol en zat instrooien van vuurgedroogd kwartszand, korrelgrootte 0,3 – 0,8 mm.

Na uitharding wordt het overtollige materiaal met een bezem of industriestofzuiger verwijderd.

Verbruik:

Flexibel polyurethaanhars  Triflex Than RG 568  minimaal 1,6 kg/m².

Kwartszand om mee te mengen 0,3 - 0,8 mm minimaal 0,64 kg/m².

Kwartszand om mee in te strooien 0,3 – 0,8 mm minimaal 5,0 kg/m².

Het oppervlak is beloopbaar of verder te behandelen na circa 9 uur tot maximaal 2 dagen.

Specificaties van het flexibel polyurethaanhars Triflex Than RG 568

Toepassing

Het flexibel polyurethaanhars Triflex Than RG 568, wordt gebruikt als instrooi-/slijtlaag, in zowel nieuwbouw als renovatie.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C tot maximaal +30°C worden verwerkt. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen. De luchtvochtigheid mag max. 80 % zijn.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen het product grondig oproeren. Hierna de benodigde katalysator met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de toegevoegde katalysator minimaal 2 minuten mengen en daarna direct verwerken.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Beloopbaar na circa 9 uur.

Verder te behandelen na circa 9 uur tot maximaal 2 dagen.

Mechanisch en chemisch belastbaar na circa 7 dagen.

Finish

Vloerveld

Na uitharding en het verwijderen van het overtollig kwartszand, kan men beginnen met het aanbrengen van de Triflex Pox Finish 173 epoxy finish in een laag van minimaal 0,6 kg/m² met behulp van een rubber rakel. Deze laag gelijkmatig verdelen en narollen met een kortharige finishroller. De vorming van plassen moet vermeden worden. Het oppervlak is beloopbaar na circa 8 uur en berijdbaar na circa 2 dagen.

Detailleringen

De Triflex Pox Finish 173 epoxy finish in een laag van minimaal 0,5 kg/m² kruislings en gelijkmatig aanbrengen

met een kortharige finishroller.

Het oppervlak is waterbestendig na circa 8 uur.

Specificaties van de epoxy finish

Eigenschappen

De Triflex Pox Finish 173 gepigmenteerde finish is een 2-componenten finish op basis van epoxy (EP) en heeft de volgende eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij

- Hoog mechanisch belastbaar

- Eenvoudig verwerkbaar

- Lage viscositeit

- Slijtvast

Toepassing

De Triflex Pox Finish 173 gepigmenteerde epoxy finish wordt gebruikt als finish op EP/PUR systemen ten behoeve van de chemische, mechanische en esthetische bescherming.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van minimaal +15°C en maximaal +30°C worden verwerkt. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen. De luchtvochtigheid mag maximaal 80 % zijn.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen het product grondig oproeren. Hierna de benodigde katalysator met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de toegevoegde katalysator minimaal 2 minuten mengen en daarna direct verwerken.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Beloopbaar na circa 8 uur.

Mechanisch belastbaar na circa 2 dagen.

Chemisch belastbaar na circa 5 dagen.

Verder te behandelen na circa 8 uur tot max. 3 dagen.

##### Algemene informatie:

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: