### 90.3	Koudplasten : Machinaal te verwerken 2-componenten markeringsmateriaal met een fijne structuur voor gesloten en gestructureerde markeringen  VH  m²  29-03-11  Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K

volgnr.  1

#### 90.3.1. Omschrijving:

Duurzaam koudplastisch markeringsmateriaal dat beantwoordt aan de specificaties vermeld in goedkeurings- en specificatieleidraad G0028 van de BUtgb, de Europese norm prEN 1871: 2008 en Standaardbestek 250 versie 2.2, Hoofdstuk III Materialen, §90.3

Een 2-componenten markeringsproduct met een fijne korrel, in het materiaal vermengd, op basis van polymethylmethacrylaat (PMMA) met de volgende eigenschappen:

- Elastisch

- UV-bestendig

- Slijtvast bij mechanische belasting

- Bestand tegen alkalische stoffen

- Kleurvast

- Hoge dagzichtbaarheid

- Koude applicatie

- Fijne korrel met als resultaat een fijn gestructureerd oppervlak

- ATg –gekeurd (ATg nr. 11/2858) is niet neutraal

- Volledig getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN 1436

- Verkeersklasse P 6 (2 miljoen overrijdingen) bij een laagdikte van 2,0 mm

- Verkeersklasse P 7 (4 miljoen overrijdingen) bij een laagdikte van 2,5 mm

        - Stroefheid (SRT-waarde): minimaal S 1

        - Dagzichtbaarheid Q 4

        - Nachtzichtbaarheid bij droog weer:

            - RW2 voor vlakke markeringen

            - RW3 voor agglomeraat markeringen en stippenmarkeringen

- Dagzichtbaarheid Q 4

        - Overrijdbaarheid T 3 (11 - 20 minuten)

##### 90.3.1.1 Bindmiddelgehalte:

Het bindmiddelgehalte is ≥ 16gew.-%

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.2 Type van bindmiddel:

Het bindmiddel is een reactief basishars op basis van methylmethacrylaat, of andere, en bevat paraffine en het monomeer MMA.  Voorversneld, uit te harden met katalysator dibenzoyl peroxide (BPO 50%-ig).

##### 90.3.1.3 Gehalte aan titaandioxide:

Het gehalte aan titaandioxide is ≥ 8 gew.-%.

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.4. Gehalte aan glasparels:

Het gehalte aan glasparels is  ≥ 15 gew.-%.

NBN-EN 1424 en PTV 882 zijn van toepassing voor glasparels voor voormenging, stroefmakende middelen en hun mengsel. Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

Voor de verbetering van de stroefheid van markeringsoppervlakken kan gebruikt gemaakt worden van stroefmakende middelen bestaande uit harde korrels van natuurlijke oorsprong. Deze kunnen tijdens het aanbrengen van de markeringen nagestrooid worden of tijdens het productieproces vermengd worden. De doorgemengde aggregaten hebben in droge toestand hun natuurlijke kleur die afhangt van het type aggregaat.  Bijvoorbeeld: voor kwartskorrel is dit beige.

#### 90.3.2. Uitvoering:

##### 90.3.2.1. Verwerkingscondities:

Het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K is verwerkbaar met een 2-componenten lijnmachine, mengverhouding 98:2. Een dergelijke apparaat dient aan de navolgende voorwaarden te voldoen:

- geschikt voor de applicatie van belijning

- 2 gescheiden voorraadbakken voor basishars en verharder

- 2 materiaalpompen met een gepaste mengverhouding (98:2)

- aparte mengzone (statische menger of extruder) voorzien van mixer / roermechanisme waar beide materialen samenkomen.

- aparte slof ter verwerking van 2-componenten materiaal met eventueel de mogelijkheid tot uitbreiding voor het aanbrengen van agglomeraatmarkering.

Het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K is verkrijgbaar in 2 varianten:

- winter instelling: ca. + 5 °C tot +15 °C

- normale instelling: ca. +15 °C tot + 35 °C

Het materiaal wordt geleverd in volgende verpakkingseenheden:

Blikken:		Kaltplastik 2K			blik 40 kg

Vloeibare katalysator		jerrycan 20 kg

Containers:	Kaltplastik 2K 			container 1.350 kg

Vloeibare katalysator		jerrycan 20 kg

Menginstructies:

Voor blikken van 40 kg:

Kort voor het aanbrengen van de markering de blikken grondig oproeren.

Vervolgens de blikken in de ketel (A) van de machine gieten.

De vloeibare katalysator in de ketel (B) van de machine gieten.

Voor container van 1.350 kg:

Kort voor het aanbrengen van de markering de container grondig oproeren.

De container (basishars) in de ketel (A) van de machine gieten.

De vloeibare katalysator in de ketel (B) van de machine gieten.

Het product heeft een verwerkingstijd (potlife) van circa 10 minuten bij een omgevingstemperatuur van 20°C.

De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 95 % bedragen en de omgevingstemperatuur moet minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K heeft een uithardingstijd van circa 15 tot 20 minuten bij een temperatuur van 20°C.

##### 90.3.2.2. Ondergrondbeoordeling:

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moeten altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen.

Verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld cementhuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van de aan te brengen markering verhinderen, dienen te worden verwijderd.

Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de juiste preparatie van de ondergrond zal moeten zijn.

Opmerking: afhankelijk van de kwaliteit en vervuiling van het oppervlak is scheurvorming en onthechting ter plaatse van de naden mogelijk.

##### 90.3.2.3. Voorbehandeling ondergrond:

Asfalt

Op een droge, schone en uitgefluxte ondergrond is het product direct te verwerken. Op een recent aangebrachte asfaltdeklaag dient vooraf een hechtproef genomen te worden.

Bitumineuze slijtlaag

I.v.m. onthechting van de steenslag wordt geadviseerd de nieuwe slijtlaag enkele weken door het verkeer laten berijden. Een optimaal resultaat wordt verkregen door eerst tijdelijk te markeren met een wegenverf op basis van acrylaathars  Triflex Preco Line 300 en pas na circa 6 maanden de definitieve markering met het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K aan te brengen.

Beton

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn en de eventueel aanwezige cementsluier dient te worden verwijderd. In verband met de zuigende werking van beton moet het oppervlak vooraf worden behandeld met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Betonstraatstenen/tegels

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn waarbij speciaal aandacht aan de naden gegeven moet worden. Ook hier moet in verband met de zuigende werking van beton het oppervlak vooraf worden behandeld met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Bestaande coatings

Indien een bestaande coating schoon en droog is, zullen er doorgaans geen problemen met de hechting zijn. De hechting blijft echter afhankelijk van het materiaal van de aanwezige coating en de conditie waarin deze verkeert. Geadviseerd wordt vooraf de hechting middels een hechtproef te testen.

Specificaties van de primer Triflex Folco Than Grund L 1K

Eigenschappen

Een 1-component primer op basis van polyurethaanhars met de volgende eigenschappen:

- Dun vloeibaar (makkelijk te verwerken)

- Goed indringend vermogen

- Verstevigt het oppervlak

- Verspuitbaar (airless / lucht)

- Bestand tegen alkalische stoffen

Toepassing

Als primer bij een poreus zuigende ondergrond (zoals beton, betonklinkers, …) in combinatie met diverse markeringsproducten.

Leveringsvorm

Bliklevering: 9,00 liter.

Kleur

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K is standaard verkrijgbaar in bruin transparant.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden.

Verwerkingscondities

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K kan bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C tot maximaal +35° C verwerkt worden. In binnenruimten is het van belang minstens 7 keer per uur mechanisch te ventileren.

Ondergrond voorbehandeling

Voor het aanbrengen van de primer moet de ondergrond schoon en droog zijn, alsook ontdaan zijn van cementsluier.

Verbruik

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K heeft een soortelijk gewicht van circa 0,94 g/cm³. Verbruik is circa 0,2 – 0,3 kg/m².

Potlife (bij +20°C)

Circa 10 minuten.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Circa 20 tot 30 minuten.

##### 90.3.2.4. Systeemopbouw:

De 1-component primer Triflex Folco Than Grund L 1K  voor zuigende ondergronden

Indien noodzakelijk, om de zuigende werking van beton te verminderen en zo te zorgen voor een optimale hechting.

Het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K

Machinaal aan te brengen voor belijningen met een markeringsmachine (verhouding 98:2).

Nastrooimiddel

NBN-EN 1423 en PTV 881 zijn van toepassing voor glasparels voor nabestrooiing, stroefmakende middelen en hun mengsel. Afhankelijk van de toepassing van het product. Bij applicatie op de openbare weg dient een mengsel van glasparels en stroefmakend middel nagestrooid te worden. Bijvoorbeeld NOR (3DT-2, verhouding 3:1, korrel grootte 0,1-0,6 mm). Verbruik circa 0,4 à 0,55 kg/m².

Laagdikte:

Als gesloten belijning: minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0 tot 2,5 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak.

Als agglomeraat belijning: minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 2,5 tot 3,0 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak. De structuurmarkering heeft een stochastisch patroon.

Als stippen belijning: minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 3,0 tot 5,0 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak. De structuurmarkering heeft een geordend stippenpatroon.

Applicatiemethode:

Het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K wordt met een markeringsmachine met een trekslof of extruder (belijning) aangebracht.  De mengverhouding bedraagt 98:2.

Materiaalverbruik:

Het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K heeft een soortelijk gewicht van circa 1,9 g/cm³. Het materiaalverbruik per m² is echter sterk afhankelijk van de ondergrond waarop het wordt verwerkt. Op een egale, verdichte ondergrond van bijvoorbeeld een asfaltbeton is het verbruik:

- Als gesloten belijning: circa 3,80 – 4,75 kg/m².

- Als agglomeraat belijning: met een oppervlaktedekking van 60% circa. 2,55 – 3,10 kg/m².

- Als stippen belijning: circa. 2,85 – 3,40 kg/m².

Bij een ondergrond met een grovere structuur of veel schade zal dit verbruik hoger liggen.

Kleuren:

Het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 2K is standaard verkrijgbaar in wit en geel. Andere kleuren op aanvraag.

Algemene informatie:

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

#### 90.3.3. Proeven:

SB 250 versie 2.2 is van toepassing.

##### 90.3.4. Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### 90.3.5. Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: