### 00.00.00	Voor het ophogen en/of isoleren van oppervlakken van balkons,  terrassen en galerijen  m²  Triflex  BIS

volgnr.  1

##### Omschrijving:

Systeem geschikt voor het ophogen en/of isoleren van oppervlakken van balkons, terrassen en galerijen.

##### Systeemopbouw:

Ophogende en/of geïsoleerde constructie met volgende opbouw vertrekkende op de draagvloer.

- Dampremmende laag bitumineus indien bouwfysisch nodig.

- Isolatie, 2-zijdig bitumineus/aluminium gecacheerde Polyurethaan isolatieplaat ten behoeve van het isoleren van de bouwconstructie en ten behoeve van een lichtgewicht galerij ophoging.

- Drukverdeellaag, een cementgebonden vezelversterkte plaat met een gegroefde rand aan de vier zijden, ten behoeve van mechanische belastingen.

- Plaatsing van de isolatie met geïntegreerde helling richting de afwateringsgoot. Alternatief is de vloerplaat onder helling uit te voeren. Hellingspercentage door architect/ingenieur te bepalen.

##### Materiaal:

- Licht in gewicht (ca. 37 kg/m²)

- Geïntegreerd afschot, indien isolatie onder afschot ligt.

- Snelle verwerking

- Geen tijdelijke loopvoorzieningen

- Brandvertragend (NEN 1775, T1)

- Gegarandeerd waterdicht

- Naadloos

- Scheuroverbruggend

- UV-bestendig

- Zeer slijtvast

- Duurzaam

- Veel kleurvariaties

- De mate van antislip is geheel naar wens te bepalen

##### Uitvoering:

Het Triflex BIS isolatie en/of ophoogsysteem:

- Dampremmende laag:

Dampremmende laag bitumineus indien bouwfysisch nodig, berekening uit te voeren door ingenieur of

architect.

- Het leveren en aanbrengen van lichtgewicht (afschot)platen, bestaande uit:

Hard PolyIsocyanuRaat (PIR) isolatieplaat, Platdak Plaat, tweezijdig voorzien van een gebitumineerd

glasvlies.

- Het leveren en aanbrengen van een druk verdelende laag, bestaande uit:

Aquapanel: Cementgebonden bouwplaat op basis van Portlandcement met zuiver minerale

toeslagstoffen, 22 mm dik.

Drukverdeelplaten: Aquapanel

Uitvoeringswijze

Aanbrengen van de eerste plaat

Plaats de eerste cementgebonden bouwplaat in een hoek. Gebruik wiggen om te vermijden dat de plaat wegglijdt wanneer de volgende elementen geplaatst worden.

Houdt bij het aanbrengen van de wiggen er rekening mee dat er achteraf een randstrook van 10 mm kan worden geplaatst.

De elementen dienen volledig op de ondergrond al slingerend verlijmd te worden met een daartoe geëigende

PU-lijm.

Aanbrengen van de volgende plaat

Reinig de groef met behulp van een vochtige kwast vóór het aanbrengen van de PU-lijm. Het vochtig verwijderen van het stof garandeert een goede hechting van de elementen.

Lijm aanbrengen

Breng de lijm aan op de kanten met behulp van een speciale aanbrengtuit. De lijm zal een brede dunne strook vormen en zo de groef bedekken.

De verbindingsplaatjes “ plaatjes/chips/koekjes” aanbrengen

Als de PU-lijm is aangebracht de “koekjes” door de “lijmsluier” en in de groef steken. De “koekjes” worden niet verlijmd. Verbruik van de “koekjes” ca. 15 st/m2

Montageschema

Zaag het laatste element pas van iedere rij. Begin de nieuwe rij met een heel of half element. Hierdoor verspringen de voegen en ontstaat er een zgn. “half steensverband” hierbij dienen kruisvoegen te worden vermeden.

Aansluitende plaatnaden

Het element in elkaar schuiven, zowel in de lengte als in de breedte. De vooraf aangebrachte lijm zal aan de oppervlakte komen. De “koekjes” schuiven automatisch in de groeven van de platen.

Verspringende plaatnaden

Vermijd kruisvoegen. Laat de voegen minimaal een halve plaat verspringen en bevestig ze met behulp van een “koekje”. Indien nodig een extra “koekje” gebruiken.

Einde van het montageproces

Plaats het laatste element door het schuin te houden en te “laten vallen”. Deze fixeren aan de overige platen tot de lijm aan de het oppervlak komt.

Afsteken van de lijm

Na het uitharden van de PU-lijm wordt de overtollige lijm met een voegmes afgestoken.

Algemeen

Plaatafwijkingen in de hoogte van meer dan 3 mm dienen vlak geschuurd te worden.

Open plaatnaden mogen niet voorkomen in het vloerveld.

Na het uitharden van de PU-lijm is het vloerveld beloopbaar en verder te behandelen.

Onderverdeling

De drukverdeellaag Aquapanel mag maximum in oppervlaktes van 100 m2 geplaatst worden, bij grotere oppervlaktes dient men een dilatatievoeg te voorzien.

Primer

Primer op zuigende ondergronden zoals beton, zand/cement dekvloeren en hout

De PMMA primer Triflex Cryl Primer 276 met een lamsvachtroller in een laag van minimaal 0,5 kg/m² aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

Het oppervlak is regenbestendig na circa 25 minuten en is beloopbaar of verder te behandelen na circa 2 uur (bij 20°C).

Deze primer dient als voorbehandeling voor een volledig gewapend en scheuroverbruggend afdichtingssysteem Triflex BTS-P systeem. De primer beschreven in deze systemen komt hierdoor niet te vervallen.

Voorbereiding van het oppervlak, indien dit nodig blijkt

Repareer alle kleine oneffenheden tot 3 mm ter plaatse van de plaatnaden met  Triflex Cryl Spachtel PMMA plamuur. Dit minimaal één uur laten drogen.

Verdere afwerking

Raadpleeg de bestektekst van het volledig gewapend en scheuroverbruggend afdichtingssysteem Triflex BTS-P systeem.

##### Algemene informatie:

Voor onderstaande verwijzen wij naar de voorwaarden van de fabrikant:

- Verwerkingscondities

- Ondergrondvoorbehandeling

- Menginstructie

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: