### 90.3	Koudplasten : Machinaal te verwerken 3-componenten markeringsmateriaal met een fijne structuur voor gesloten en gestructureerde markeringen  VH  m²  29-03-11  Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K

volgnr.  1

#### 90.3.1. Omschrijving:

Duurzaam koudplastisch markeringsmateriaal dat beantwoordt aan de specificaties vermeld in goedkeurings- en specificatieleidraad G0028 van de BUtgb, de Europese norm prEN 1871: 2008 en Standaardbestek 250 versie 2.2, Hoofdstuk III Materialen, §90.3

Een 3-componenten markeringsproduct met een fijne korrel, in het materiaal vermengd, op basis van polymethylmethacrylaat (PMMA) met de volgende eigenschappen:

- Elastisch

- UV-bestendig

- Slijtvast bij mechanische belasting

- Bestand tegen alkalische stoffen

- Kleurvast

- Hoge dagzichtbaarheid

- Koude applicatie

- Fijne korrel met als resultaat een fijn gestructureerd oppervlak

- ATg –gekeurd volgens G0028

- Volledig getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN 1436

- Verkeersklasse P 6 (2 miljoen overrijdingen) bij een laagdikte van 2,0 mm

- Verkeersklasse P 7 (4 miljoen overrijdingen) bij een laagdikte van 2,5 mm

        - Stroefheid (SRT-waarde): minimaal S 1

        - Dagzichtbaarheid Q 4

        - Nachtzichtbaarheid bij droog weer:

            - R 4 voor gesloten markeringen

            - R 5 voor agglomeraat markeringen en stippenmarkeringen

        - Nachtzichtbaarheid bij nat weer :

        - RW 2 voor gesloten markeringen

        - RW 3 voor agglomeraat markeringen en stippenmarkeringen

        - Overrijdbaarheid T 3 (11 - 20 minuten)

##### 90.3.1.1 Bindmiddelgehalte:

Het bindmiddelgehalte is ≥ 16gew.-%

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.2 Type van bindmiddel:

Het bindmiddel is een reactief basishars op basis van methylmethacrylaat, of andere, en bevat paraffine en het monomeer MMA.  Voorversneld, uit te harden met katalysator dibenzoyl peroxide (BPO 50%-ig).

##### 90.3.1.3 Gehalte aan titaandioxide:

Het gehalte aan titaandioxide is ≥ 8 gew.-%.

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.4. Gehalte aan glasparels:

Het gehalte aan glasparels is  ≥ 15 gew.-%.

NBN-EN 1424 en PTV 882 zijn van toepassing voor glasparels voor voormenging, stroefmakende middelen en hun mengsel. Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

Voor de verbetering van de stroefheid van markeringsoppervlakken kan gebruikt gemaakt worden van stroefmakende middelen bestaande uit harde korrels van natuurlijke oorsprong. Deze kunnen tijdens het aanbrengen van de markeringen nagestrooid worden of tijdens het productieproces vermengd worden. De doorgemengde aggregaten hebben in droge toestand hun natuurlijke kleur die afhangt van het type aggregaat.  Bijvoorbeeld: voor kwartskorrel is dit beige.

#### 90.3.2. Uitvoering:

##### 90.3.2.1. Verwerkingscondities:

Het 3-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K is uitsluitend verwerkbaar met een 2-componenten lijnmachine, mengverhouding 1:1. Een dergelijke apparaat dient aan de navolgende voorwaarden te voldoen:

- geschikt voor de applicatie van belijning

- 2 gescheiden voorraadbakken

- 2 materiaalpompen met een gelijk vermogen

- aparte mengzone (statische menger of extruder) voorzien van mixer / roermechanisme waar beide materialen samenkomen.

- aparte slof ter verwerking van 2-componenten materiaal met eventueel de mogelijkheid tot uitbreiding voor het aanbrengen van agglomeraatmarkering of stippenmarkering

Het 3-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K is verkrijgbaar in 2 varianten:

- winter instelling: ca. + 5 °C tot +15 °C

- normale instelling: ca. +15 °C tot + 35 °C

Het materiaal wordt geleverd in volgende verpakkingseenheden:

Blikken:		Kaltplastik 3K component A	blik 40 kg

Kaltplastik 3K component B	blik 40 kg

Katalysator (verharder)		zakje 2 x 0,7 kg

Containers:	Kaltplastik 3K component A	container 1.350 kg

Kaltplastik 3K component B	container 1.350 kg

Vloeibare katalysator		jerrycan 2 x 20 kg

Menginstructies:

Voor blikken van 40 kg:

Kort voor het aanbrengen van de markering, component A en B grondig oproeren.

Component A vermengen met circa 2 à 4 % katalysator in poedervorm en in de ketel (A) van de machine gieten. Component B eveneens in de ketel (B) van de machine gieten.

Voor container van 1.350 kg:

Kort voor het aanbrengen van de markering, component A en B grondig oproeren.

Component A in de ketel (A) van de machine gieten, samen met circa 2 à 4 % vloeibare katalysator.

Component B eveneens in de ketel (B) van de machine gieten.

Vervolgens worden de componenten A en B door de materiaalpompen in een mengverhouding van 1:1 (gewicht) naar de mengzone gepompt waarna het wordt aangebracht.

Nadat de A (met verharder) en B-componenten zijn vermengd heeft het product een verwerkingstijd (potlife) van circa 10 minuten bij een omgevingstemperatuur van 20°C.

Het voorgemengde A-component (met verharder) heeft een beperkte stabiliteit van circa 3 tot 5 dagen.

De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 95 % bedragen en de omgevingstemperatuur moet minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Het 3-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K heeft een uithardingstijd van circa 15 tot 20 minuten bij een temperatuur van 20°C.

##### 90.3.2.2. Ondergrondbeoordeling:

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moeten altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen.

Verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld cementhuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van de aan te brengen markering verhinderen, dienen te worden verwijderd.

Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de juiste preparatie van de ondergrond zal moeten zijn.

Opmerking: afhankelijk van de kwaliteit en vervuiling van het oppervlak is scheurvorming en onthechting ter plaatse van de naden mogelijk.

##### 90.3.2.3. Voorbehandeling ondergrond:

Asfalt

Op een droge, schone en uitgefluxte ondergrond is het product direct te verwerken. Op een recent aangebrachte asfaltdeklaag dient vooraf een hechtproef genomen te worden.

Bitumineuze slijtlaag

I.v.m. onthechting van de steenslag wordt geadviseerd de nieuwe slijtlaag enkele weken door het verkeer laten berijden. Een optimaal resultaat wordt verkregen door eerst tijdelijk te markeren met een wegenverf op basis van acrylaathars  Triflex Preco Line 300 en pas na circa 6 maanden de definitieve markering met het 2-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K aan te brengen.

Beton

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn en de eventueel aanwezige cementsluier dient te worden verwijderd. In verband met de zuigende werking van beton moet het oppervlak vooraf worden behandeld met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Betonstraatstenen/tegels

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn waarbij speciaal aandacht aan de naden gegeven moet worden. Ook hier moet in verband met de zuigende werking van beton het oppervlak vooraf worden behandeld met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Bestaande coatings

Indien een bestaande coating schoon en droog is, zullen er doorgaans geen problemen met de hechting zijn. De hechting blijft echter afhankelijk van het materiaal van de aanwezige coating en de conditie waarin deze verkeert. Geadviseerd wordt vooraf de hechting middels een hechtproef te testen.

Specificaties van de primer Triflex Folco Than Grund L 1K

Eigenschappen

Een 1-component primer op basis van polyurethaanhars met de volgende eigenschappen:

- Dun vloeibaar (makkelijk te verwerken)

- Goed indringend vermogen

- Verstevigt het oppervlak

- Verspuitbaar (airless / lucht)

- Bestand tegen alkalische stoffen

Toepassing

Als primer bij een poreus zuigende ondergrond (zoals beton, betonklinkers, …) in combinatie met diverse markeringsproducten.

Leveringsvorm

Bliklevering: 9,00 liter.

Kleur

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K is standaard verkrijgbaar in bruin transparant.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden.

Verwerkingscondities

De primer Triflex Folco Than Grund L  1K kan bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C tot maximaal +35° C verwerkt worden. In binnenruimten is het van belang minstens 7 keer per uur mechanisch te ventileren.

Ondergrond voorbehandeling

Voor het aanbrengen van de primer moet de ondergrond schoon en droog zijn, alsook ontdaan zijn van cementsluier.

Verbruik

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K heeft een soortelijk gewicht van circa 0,94 g/cm³. Verbruik is circa 0,2 – 0,3 kg/m².

Potlife (bij +20°C)

Circa 10 minuten.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Circa 20 tot 30 minuten.

##### 90.3.2.4. Systeemopbouw:

De 1-component primer Triflex Folco Than Grund L 1K  voor zuigende ondergronden

Indien noodzakelijk, om de zuigende werking van beton te verminderen en zo te zorgen voor een optimale hechting.

Het 3-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K

Machinaal te verwerken markeringsmateriaal met een markeringsmachine (verhouding 1:1) voor gesloten belijningen of gestructureerde belijningen (agglomeraat of stippen).

Nastrooimiddel

NBN-EN 1423 en PTV 881 zijn van toepassing voor glasparels voor nabestrooiing, stroefmakende middelen en hun mengsel. Afhankelijk van de toepassing van het product. Bij applicatie op de openbare weg dient een mengsel van glasparels en stroefmakend middel nagestrooid te worden. Bijvoorbeeld NOR (3DT-2, verhouding 3:1, korrel grootte 0,1-0,6 mm). Verbruik circa 0,4 à 0,55 kg/m².

Laagdikte:

Als gesloten belijning: minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0 tot 2,5 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak.

Als agglomeraat belijning: minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 2,5 tot 3,0 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak. De structuurmarkering heeft een stochastisch patroon.

Als stippen belijning: minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 3,0 tot 5,0 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak. De structuurmarkering heeft een geordend stippenpatroon.

Applicatiemethode:

Het 3-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K wordt met een markeringsmachine met een trekslof of extruder (belijning) aangebracht.  De mengverhouding bedraagt 1:1.

Materiaalverbruik:

Het 3-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K heeft een soortelijk gewicht van circa 1,9 g/cm³. Het materiaalverbruik per m² is echter sterk afhankelijk van de ondergrond waarop het wordt verwerkt. Op een egale, verdichte ondergrond van bijvoorbeeld een asfaltbeton is het verbruik:

- Als gesloten belijning: circa 3,80 – 4,75 kg/m².

- Als agglomeraat belijning: met een oppervlaktedekking van 60% circa. 2,55 – 3,10 kg/m².

- Als stippen belijning: circa. 2,85 – 3,40 kg/m².

Bij een ondergrond met een grovere structuur of veel schade zal dit verbruik hoger liggen.

Kleuren:

Het 3-componenten markeringsmateriaal Triflex Preco Cryl Kaltplastik 3K is standaard verkrijgbaar in wit, geel, groen en grijs. Andere kleuren op aanvraag.

Algemene informatie:

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

#### 90.3.3. Proeven:

SB 250 versie 2.2 is van toepassing.

##### 90.3.4. Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### 90.3.5. Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: