### 90.3	Koudplasten : Handmatig te verwerken 2-componenten coatingmateriaal met een fijne  structuur  VH  m²  16-06-11  Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K

volgnr.  1

#### 90.3.1. Omschrijving:

Duurzaam koudplastische oppervlaktecoating die wordt toegepast voor het coaten van verkeersgeleiders, sportvelden en pleinen bij wooncomplexen waarbij het oppervlak “buiten” het verkeer ligt of minder vaak wordt belast.  Hierbij zal de stroefheid van het materiaal minder noodzakelijk of zelfs, in verband met de vuilaanhechting, minder wenselijk zijn.  Het materiaal kan ook handmatig worden toegepast voor het aanbrengen van belijningen en figuraties.  Bijvoorbeeld op locaties waar wegenverf niet slijtvast genoeg is, maar toch een duurzame markering gewenst is.

Een 2-componenten coating met een fijne korrel, in het materiaal vermengd, op basis van polymethylmethacrylaat (PMMA) met de volgende eigenschappen:

- Elastisch

- UV-bestendig

- Slijtvast bij mechanische belasting

- Bestand tegen alkalische stoffen

- Kleurvast

- Hoge dagzichtbaarheid

- Koude applicatie

- Fijne korrel met als resultaat een licht gestructureerd oppervlak

Het materiaal heeft volgende fysische eigenschappen:

- Dichtheid				ca. 1,7 g/cm³

- Viscositeit bij 20°C			ca. 60 – 90 dPa*s

- Vlampunt				ca. 21,5 °C

- Gemiddelde laagdikte		1,2 mm

- Gebruiktemperatuur			0 – 35 °C

- Stroefheid 				S1 (≥ 45 SRT)

##### 90.3.1.1 Bindmiddelgehalte:

Het bindmiddelgehalte is ≥ 16gew.-%

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.2 Type van bindmiddel:

Het bindmiddel is een reactief basishars op basis van methylmetacrylaat en butylacrylaat, of andere, en bevat paraffine en het monomeer MMA.  Voorversneld, uit te harden met katalysator dibenzoyl peroxide (BPO 50%-ig)

##### 90.3.1.3 Gehalte aan titaandioxide:

Niet van toepassing.

##### 90.3.1.4. Kenmerken van de aggregaten:

De doorgemengde aggregaten hebben een diameter van max. 0,8 mm en hebben in droge toestand hun natuurlijke kleur die afhangt van het type aggregaat.  Bijvoorbeeld: voor kwartskorrel is dit beige.

#### 90.3.2. Uitvoering:

##### 90.3.2.1. Verwerkingscondities:

Het 2-componenten coatingmateriaal  Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K is verkrijgbaar in 2 varianten:

- winter instelling: ca. +5 °C tot +15 °C

- normale instelling: ca. +15 °C tot +35 °C

Het materiaal wordt geleverd in volgende verpakkingseenheden:

Blikken:		Rollplastik 2K			blik 18 kg

Katalysator poeder		zakje 0,2 kg

Menginstructies:

Voor blikken van 18 kg:

Kort voor het aanbrengen van de markering de blikken grondig oproeren.

Vervolgens de basishars vermengen met circa 2 à 4 % katalysator in poedervorm en onmiddellijk verwerken.

Het product heeft een verwerkingstijd (potlife) van circa 15 tot 20 minuten bij een temperatuur van 20°C.

De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 95 % bedragen en de omgevingstemperatuur moet minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Het 2-componenten coatingmateriaal Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K heeft een uithardingstijd van circa 15 tot 20 minuten bij een temperatuur van 20°C.

##### 90.3.2.2. Ondergrondbeoordeling:

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moeten altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen.

Verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld cementhuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van de aan te brengen markering verhinderen, dienen te worden verwijderd.

Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de juiste preparatie van de ondergrond zal moeten zijn.

Opmerking: afhankelijk van de kwaliteit en vervuiling van het oppervlak is scheurvorming en onthechting ter plaatse van de naden mogelijk.

##### 90.3.2.3. Voorbehandeling ondergrond:

Asfalt

Op een droge, schone en uitgefluxte ondergrond is het product direct te verwerken. Op een recent aangebrachte asfaltdeklaag dient vooraf een hechtproef genomen te worden.

Bitumineuze slijtlaag

I.v.m. onthechting van de steenslag wordt geadviseerd de nieuwe slijtlaag enkele weken door het verkeer laten berijden.  Bij zeer grove slijtlagen moet het oppervlak vooraf worden behandeld met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Beton

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn en de eventueel aanwezige cementsluier dient te worden verwijderd. In verband met de zuigende werking van beton moet het oppervlak vooraf worden behandeld met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Betonstraatstenen/tegels

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn waarbij speciaal aandacht aan de naden gegeven moet worden. Ook hier moet in verband met de zuigende werking van beton het oppervlak vooraf worden behandeld met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Bestaande coatings

Indien een bestaande coating schoon en droog is, zullen er doorgaans geen problemen met de hechting zijn. De hechting blijft echter afhankelijk van het materiaal van de aanwezige coating en de conditie waarin deze verkeert. Geadviseerd wordt vooraf de hechting middels een hechtproef te testen.

Specificaties van de primer Triflex Folco Than Grund L 1K

Eigenschappen:

Een 1-component primer op basis van polyurethaanhars met de volgende eigenschappen:

- Dun vloeibaar (makkelijk te verwerken)

- Goed indringend vermogen

- Verstevigt het oppervlak

- Verspuitbaar (airless / lucht)

- Bestand tegen alkalische stoffen

Toepassing

Als primer bij een poreus zuigende ondergrond (zoals beton, betonklinkers, …) in combinatie met diverse markeringsproducten.

Leveringsvorm

Bliklevering: 9,00 liter.

Kleur

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K is standaard verkrijgbaar in bruin transparant.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden.

Verwerkingscondities

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K kan bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C tot maximaal +35° C verwerkt worden. In binnenruimten is het van belang minstens 7 keer per uur mechanisch te ventileren.

Ondergrond voorbehandeling

Voor het aanbrengen van de primer moet de ondergrond schoon en droog zijn, alsook ontdaan zijn van cementsluier.

Verbruik

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K heeft een soortelijk gewicht van circa 0,94 g/cm³. Verbruik is circa 0,2 – 0,3 kg/m².

Potlife (bij +20°C)

Circa 10 minuten.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Circa 20 tot 30 minuten.

##### 90.3.2.4. Systeemopbouw:

De 1-component primer Triflex Folco Than Grund L 1K

Indien noodzakelijk, om de zuigende werking van beton te verminderen en zo te zorgen voor een optimale hechting.

Het 2-componenten coatingmateriaal Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K

Handmatig aan te brengen voor oppervlaktecoatings zoals inkleuren van middengeleiders, sportvelden, schoolpleinen, pleinen en paden bij wooncomplexen, inkleuren vlakken op fabrieksterreinen, …

Nastrooimiddel

Niet van toepassing.

Laagdikte:

Minimaal aan te brengen in een laagdikte van 1,2 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak.

Applicatiemethode:

Het 2-componenten coatingmateriaal Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K wordt handmatig verwerkt met behulp van een vlakspaan, spatel, rubberen trekker of eventueel een trekslof.

Het 2-componenten coatingmateriaal Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K heeft een fijne korrel.  Hierdoor wordt een voldoende stroefheid bekomen door een structuur aan te brengen met een kortharige roller.  Deze stroefheid is doorgaans ruim voldoende voor bovengenoemde toepassingen, maar voldoet vaak net niet aan de richtlijnen die zijn vastgesteld voor coating in het openbaar verkeer.

Materiaalverbruik:

Het 2-componenten coatingmateriaal Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K heeft een soortelijk gewicht van circa 1,70 g/cm³. Het materiaalverbruik per m² is echter sterk afhankelijk van de ondergrond waarop het wordt verwerkt. Op een egale, verdichte ondergrond van bijvoorbeeld een asfaltbeton is het verbruik circa 2,0 kg/m². Bij een ondergrond met een grovere structuur of veel schade zal dit verbruik hoger liggen.

Kleuren:

Het 2-componenten coatingmateriaal Triflex Preco Cryl Rollplastik 2K is standaard verkrijgbaar in rood, geel, groen, blauw, zwart en grijs.  Andere kleuren op aanvraag.

Algemene informatie:

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

#### 90.3.3. Proeven:

SB 250 versie 2.2 is van toepassing.

##### 90.3.4. Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### 90.3.5. Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: