### 90.3	Koudplasten : Verspuitbare 1-component markeringsverf voor belijning en figuraties  VH  m²  14-07-11  Triflex Preco Line 300

volgnr.  1

#### 90.3.1. Omschrijving:

Een wegenverf op acrylaatbasis die beantwoordt aan de specificaties vermeld in goedkeurings- en specificatieleidraad G0023 van de BUtgb, de Europese norm prEN 1871: 2008 en Standaardbestek 250 versie 2.2, Hoofdstuk III Materialen, §90.3

Een 1-component markeringsverf op basis van acrylaathars die uithardt door uittreding van oplosmiddelen en met de volgende eigenschappen:

- UV-bestendig

- Mechanisch belastbaar

- Bestand tegen alkalische stoffen

- Goede hechtende eigenschappen

- Hoge dagzichtbaarheid

- Oplosmiddelhoudend

- Airless verspuitbaar

- Volledig getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN 1436

- Verkeersklasse P 5 (1 miljoen overrijdingen) bij een laagdikte van 0,4 mm

        - Stroefheid (SRT-waarde) S 1

        - Nachtzichtbaarheid bij droog weer R 2

        - Dagzichtbaarheid Q 4

        - Overrijdbaarheid T 2 (1 - 10 minuten)

##### 90.3.1.1 Bindmiddelgehalte:

Het bindmiddelgehalte is ≥ 15gew.-%.

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.2 Type van bindmiddel:

Het bindmiddel is een acrylhars. Uit te harden door verdamping van een oplosmiddel.  Het droge stofgehalte, na verdamping, dient ≥ 68 gew.-% te zijn.

##### 90.3.1.3 Gehalte aan titaandioxide:

Het gehalte aan titaandioxide is ≥ 19 gew.-% (% van het droge extract).

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.4. Gehalte aan glasparels:

Het gehalte aan glasparels is ≥ 16 gew.-%.

NBN-EN 1423 en PTV 881 zijn van toepassing voor glasparels voor nabestrooiing, stroefmakende middelen en hun mengsel. Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

#### 90.3.2. Uitvoering:

##### 90.3.2.1. Verwerkingscondities:

De 1-component markeringsverf Triflex Preco Line 300 is verwerkbaar bij temperaturen van de ondergrond en de omgeving tussen +5 °C tot +35 °C.

Het materiaal wordt geleverd in blikken van 38 kg:

Menginstructies:

Voor blikken van 38 kg:

Kort voor het aanbrengen van de markering de blikken grondig oproeren.

De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 80 % bedragen, en de omgevingstemperatuur moet minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

De 1-component markeringsverf Triflex Preco Line 300 heeft een uithardingstijd van circa 20 tot 30 minuten bij een temperatuur van 20°C.

Om de viscositeit te regelen kan de wegenverf Triflex Preco Line 300 tot maximaal 5 % (volume) worden verdund met een verdunningsmiddel Triflex Preco Line verdunning.

##### 90.3.2.2. Ondergrondbeoordeling:

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moeten altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen.

Verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld cementhuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van de aan te brengen markering verhinderen, dienen te worden verwijderd.

Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de juiste preparatie van de ondergrond zal moeten zijn.

Opmerkingen:

- Afhankelijk van de kwaliteit en vervuiling van het oppervlak is scheurvorming en onthechting ter plaatse van de naden mogelijk.

- Bij het aanbrengen op een recentelijk aangebrachte asfaltdeklaag is het mogelijk dat de markeringen “bruin doorslaan” als gevolg van uittredende fluxolie.

##### 90.3.2.3. Voorbehandeling ondergrond:

Asfalt

Op een droge, schone en uitgefluxte ondergrond is het product direct te verwerken. Op een recent aangebrachte asfaltdeklaag dient vooraf een hechtproef genomen te worden.

Bitumineuze slijtlaag

I.v.m. onthechting van de steenslag wordt geadviseerd de nieuwe slijtlaag enkele weken door het verkeer laten berijden.

Beton

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn en de eventueel aanwezige cementsluier dient te worden verwijderd.

Betonstraatstenen/tegels

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn waarbij speciaal aandacht aan de naden gegeven moet worden.

Bestaande markeringen

Indien een bestaande markeringen schoon en droog zijn, zullen er doorgaans geen problemen met de hechting zijn. De hechting blijft echter afhankelijk van het materiaal van de aanwezige markering en de conditie waarin deze verkeert. Geadviseerd wordt vooraf de hechting middels een hechtproef te testen.

Specificaties van het verdunningsmiddel Triflex Preco Line verdunning

Eigenschappen:

Een 1-component oplosmiddel op basis van ethylacetaat met de volgende eigenschappen:

- Dun vloeibaar (makkelijk te verwerken)

- Goed vermengbaar

Toepassing:

Als verdunning bij wegenwerf Triflex Preco Line  300 om de viscositeit te veranderen ten behoeve van de spuitapparatuur.

Leveringsvorm

Bliklevering: 9,0 liter – 27,0 liter.

Kleur

De verdunningsmiddel Triflex Preco Line verdunning is transparant (waterhelder).

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden.

Verwerkingscondities

Het verdunningsmiddel Triflex Preco Line verdunning kan bij een omgevingstemperatuur van +5° C tot maximaal +35° C verwerkt worden. In binnenruimten is het van belang minstens 7 keer per uur mechanisch te ventileren.

Verbruik

Het verdunningsmiddel Triflex Preco Line verdunning heeft een soortelijk gewicht van circa 0,61 g/cm³. Verbruik is afhankelijk van de te verkrijgen viscositeit.

##### 90.3.2.4. Systeemopbouw:

De 1-component markeringsverf Triflex Preco Line 300 voor figuraties en/of belijningen wordt verspoten of handmatig aangebracht.

Nastrooimiddel

Afhankelijk van de toepassing van het product. Bij applicatie op de openbare weg dient een mengsel van glasparels en stroefmakend middel nagestrooid te worden.

Laagdikte:

Minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 0,3 tot 0,6 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak.

Applicatiemethode:

De 1-component markeringsverf Triflex Preco Line 300 kan worden verwerkt met airless spuitapparatuur of met spuitapparatuur met luchtverneveling.  Kan tevens handmatig aangebracht worden met roller of kwast.

Materiaalverbruik:

De 1-component markeringsverf Triflex Preco Line 300 heeft een soortelijk gewicht van ca. 1,45 g/cm³. Door de geringe laagdiktes is de bepaling van de laagdikte lastig en wordt vaak uitgegaan van een aan te brengen hoeveelheid per m². Op een egale, verdichte ondergrond van bijvoorbeeld een dicht asfaltbeton (dab) is het verbruik circa 0,45 – 0,85 kg/m².

Kleuren:

De 1-component markeringsverf Triflex Preco Line 300 is standaard verkrijgbaar in wit, geel, groen en blauw. Andere kleuren op aanvraag.

Algemene informatie:

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

#### 90.3.3. Proeven:

SB 250 versie 2.2 is van toepassing.

##### 90.3.4. Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### 90.3.5. Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: