### 90.3	Koudplasten : 2-componenten markeringsverf voor halbelijning en figuraties  VH  m²  14-07-11  Triflex Preco Line EP 2K

volgnr.  1

#### 90.3.1. Omschrijving:

Een verf op epoxybasis die beantwoordt aan de specificaties voor toepassingen in bedrijfshallen en andere overdekte ruimtes. De belijning heeft een glad afgewerkte oppervlaktestructuur, waardoor minder vuil zal aanhechten. De verf is eveneens verkrijgbaar in een luminicerende uitvoering, en daardoor zeer geschikt voor het aanduiden van vluchtwegen.

De 2-componenten markeringsverf op basis van epoxyhars die uithardt door een chemische reactie (polymerisatie) met de volgende eigenschappen:

- UV-bestendig

- Taai elastisch

- Mechanisch belastbaar

- Bestand tegen alkalische stoffen

- Bestand tegen olie en benzine

- Goede hechtende eigenschappen

- Hoge dagzichtbaarheid

- Oplosmiddelhoudend

- Airless verspuitbaar

##### 90.3.1.1 Bindmiddelgehalte:

Het bindmiddelgehalte is ≥ 15gew.-%.

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.2 Type van bindmiddel:

Het bindmiddel is een reactief hars op basis van epoxy. Uit te harden door vermenging van beide componenten.

##### 90.3.1.3 Gehalte aan titaandioxide:

Het gehalte aan titaandioxide is ≥ 19 gew.-%.

Er dient overeenstemming te zijn tussen de proefresultaten van het product dat wordt aangeboden voor voorafgaande technische keuring en het product dat op de weg wordt aangebracht.

##### 90.3.1.4. Gehalte aan glasparels:

Niet van toepassing.

#### 90.3.2. Uitvoering:

##### 90.3.2.1. Verwerkingscondities:

De 2-componenten markeringsverf Triflex Preco Line EP 2K is verwerkbaar bij temperaturen van de ondergrond en de omgeving tussen + 10°C tot +35 °C.

Het materiaal wordt geleverd in de volgende verpakkingseenheden:

Combiverpakking:	1 gedeelte harscomponent (8 kg) 8,0 kg

1 gedeelte verharder (2 kg) 2,0 kg

Blikken:			1 blik harscomponent (16 kg) 16,0 kg

1 blik verharder (4 kg) 4,0 kg

Verwerking / menginstructie

Afhankelijk van de verpakking het blik “doorsteken” of het blik verharder aan het blik met de harscomponent toevoegen. De verhouding tussen de harscomponent en de verharder is 4:1. Alvorens te verwerken de 2

componenten minimaal 2 minuten mengen waarbij met name de zijkanten van het blik niet vergeten moeten worden.

De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 80 % bedragen en de omgevingstemperatuur moet minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

De 2-componenten markeringsverf Triflex Preco Line EP 2K is overwerkbaar na 4 tot 6 uur en belastbaar na 24 uur bij een temperatuur van 20°C.

##### 90.3.2.2. Ondergrondbeoordeling:

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moeten altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen.

Verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld cementhuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van de aan te brengen markering verhinderen, dienen te worden verwijderd.

Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de juiste preparatie van de ondergrond zal moeten zijn.

Opmerkingen:

- Afhankelijk van de kwaliteit en vervuiling van het oppervlak is scheurvorming en onthechting ter plaatse van de naden mogelijk.

- Bij het aanbrengen op een recentelijk aangebrachte asfaltdeklaag is het mogelijk dat de markeringen “bruin doorslaan” als gevolg van uittredende fluxolie.

##### 90.3.2.3. Voorbehandeling ondergrond:

Asfalt

Op een droge, schone en uitgefluxte ondergrond is het product direct te verwerken. Op een recent aangebrachte asfaltdeklaag dient vooraf een hechtproef genomen te worden.

Beton

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn en de eventueel aanwezige cementsluier dient te worden verwijderd. Bij een gestraalde of poreuze ondergrond wordt in verband met de zuigende werking, geadviseerd vooraf het oppervlak te behandelen met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Betonstraatstenen/tegels

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn waarbij speciaal aandacht aan de naden gegeven moet worden. Bij een gestraalde of poreuze ondergrond wordt in verband met de zuigende werking, geadviseerd vooraf het oppervlak te behandelen met een 1-component primer op basis van polyurethaanhars Triflex Folco Than Grund L 1K, verbruik circa 0,2 kg/m².

Bestaande markeringen

Geadviseerd wordt vooraf de hechting middels een hechtproef te testen.

Specificaties van de primer Triflex Folco Than Grund L 1K

Eigenschappen

Een 1-component primer op basis van polyurethaanhars met de volgende eigenschappen:

- Dun vloeibaar (makkelijk te verwerken)

- Goed indringend vermogen

- Verstevigt het oppervlak

- Verspuitbaar (airless / lucht)

- Bestand tegen alkalische stoffen

Toepassing

Als primer bij een poreus zuigende ondergrond (zoals beton, betonklinkers, …) in combinatie met diverse markeringsproducten.

Leveringsvorm

Bliklevering: 9,00 liter.

Kleur

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K is standaard verkrijgbaar in bruin transparant.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden.

Verwerkingscondities

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K kan bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C tot maximaal +35° C verwerkt worden. In binnenruimten is het van belang minstens 7 keer per uur mechanisch te ventileren.

Ondergrond voorbehandeling

Voor het aanbrengen van de primer moet de ondergrond schoon en droog zijn, alsook ontdaan zijn van cementsluier.

Verbruik

De primer Triflex Folco Than Grund L 1K heeft een soortelijk gewicht van circa 0,94 g/cm³. Verbruik is circa 0,2 – 0,3 kg/m².

Potlife (bij +20°C)

Circa 10 minuten.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Circa 20 tot 30 minuten.

##### 90.3.2.4. Systeemopbouw:

De 2-componenten markeringsverf Triflex Preco Line EP 2K voor halbelijning en/of figuraties wordt verspoten of handmatig aangebracht.

Nastrooimiddel

Afhankelijk van de toepassing van het product. Bij applicatie op de openbare weg dient een mengsel van glasparels en stroefmakend middel nagestrooid te worden.

Laagdikte:

Minimaal aan te brengen in een laagdikte van circa 0,3 tot 0,6 mm.  Aan te brengen over de volledige breedte van het te markeren oppervlak.

Applicatiemethode:

De 2-componenten markeringsverf Triflex Preco Line EP 2K kan worden verwerkt met airless spuitapparatuur of met spuitapparatuur met luchtverneveling.  Kan tevens handmatig aangebracht worden met roller of kwast.

Materiaalverbruik:

De 2-componenten markeringsverf Triflex Preco Line EP 2K heeft een soortelijk gewicht van circa 1,25 g/cm³. Door de geringe laagdiktes is de bepaling van de laagdikte lastig en wordt vaak uitgegaan van een aan te brengen hoeveelheid per m². Op een egale, verdichte ondergrond van bijvoorbeeld een beton is het verbruik circa 0,6 kg/m² waarbij een laagdikte van 0,5 mm ontstaat.

Kleuren:

De 2-componenten markeringsverf Triflex Preco Line EP 2K is standaard verkrijgbaar in wit, geel en groen. Andere kleuren op aanvraag.

Algemene informatie:

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

#### 90.3.3. Proeven:

SB 250 versie 2.2 is van toepassing.

##### 90.3.4. Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### 90.3.5. Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: