### Antislip Coatingsysteem voor binnendekken en parkeerkelders met een steenachtige ondergrond  m²  Triflex  CPS-C

volgnr.  1

##### Omschrijving:

Antislip coatingsysteem voor binnendekken en parkeerkelders met een steenachtige ondergrond.

##### Materiaal:

Het leveren en aanbrengen van een Triflex CPS-C systeem, antislip coatingsysteem op basis van epoxy (EP) met de volgende eigenschappen:

- Bestand tegen benzine, diesel en (rem)olie

- Mechanisch belastbaar

- Antislip

- Slijtvast

- Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten

##### Uitvoering:

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C tot maximaal +35°C worden verwerkt, met uitzondering van de epoxy finish die kan verwerkt worden van +15°C tot maximaal +30°C.  Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen.

Ondergrondbeoordeling

De hoedanigheid en de stabiliteit van de ondergrond moeten altijd worden beoordeeld voordat met de applicatie wordt begonnen.

Verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld cementhuid, oliën, algen, stof en vet, die een goede hechting van het aan te brengen vloersysteem verhinderen, dienen te worden verwijderd.

Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de juiste voorbereiding van een ondergrond zal moeten zijn.

Vochtpercentage

Bij de applicatie van een epoxy systeem mag het vochtpercentage van de ondergrond ten hoogste 4 gew-% bedragen. Er moet tevens op gelet worden dat vochtindringing via de ondergrond niet mogelijk is. De relatieve luchtvochtigheid mag max. 80 % bedragen.

Hechting

Op de voorbehandelde ondergrond dient de hechting van het systeem de volgende minimale lineaire treksterkte te vertonen.

Beton : 1,5 N/mm²

Druksterkte

Beton, zandcement dekvloeren, PCC-mortels en overige steenachtige ondergronden dienen volledig te zijn uitgehard en na voorbehandeling een hardheid te vertonen van minimaal 25 N/mm².

Algemene voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie.  Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog, schoon en ijsvrij zijn.  De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.  De lineaire treksterkte dient minimaal te voldoen aan bovengenoemde waarde.

Verwijder bestaande verflagen, coating etc. door middel van stofarm schuren, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder bestaande verflagen, coating etc. door middel van stofarm stralen, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder losliggende coating delen door middel van hoogdruk waterreiniging met vuilfrees, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder de bestaande afwerking door middel van frezen, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Verwijder de cementhuid door middel van stofarm schuren, waarbij een egale ondergrond gecreëerd dient te worden.

Maak gebruik van een Triflex reiniger voor het ontvetten van metalen of het activeren van oude kunststofvloeren.

Primer

Uitvoeringswijze

De epoxy primer Triflex Pox Primer 116 met een lamsvachtroller in een laag van minimaal 0,3 kg/m² aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

De nog vloeibare laag spaarzaam instrooien met vuurgedroogd kwartszand, korrelgrootte 0,3 - 0,8 mm.  Verbruik minimaal 5,0 kg/m².

De epoxy primer Triflex Pox Primer 116 heeft een verwerkingstijd van circa 35 minuten (bij 20°C). Het oppervlak is regenbestendig na circa 4 uur,  beloopbaar  of verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 3 dagen.

Voor een correcte voorbehandeling van de ondergrond en de juiste keuze van de primer dient de ondergrondtabel van de fabrikant te worden geraadpleegd.

Bijkomende uitvlakking, indien dit nodig blijkt

Uitvoeringswijze

Het aanbrengen van een schraaplaag met behulp van een RVS spaan als egalisering tot 1 mm laagdikte.

De Triflex Pox Primer 116 epoxy primer in de mengverhouding 1:0,5 (Gew.-T) met kwartszand, korrelgrootte 0,1 - 0,3 mm mengen.  Het aanbrengen gebeurt op een van primer voorziene ondergrond.

In de nog vloeibare schraaplaag spaarzaam instrooien van kwartszand, korrelgrootte 0,3 – 0,8 mm.

Verbruik:

Epoxy primer Triflex Pox Primer 116  minimaal 1,0 kg/m².

Kwartszand om mee te mengen 0,1 - 0,3 mm minimaal 0,5 kg/m².

Kwartszand om mee in te strooien 0,3 – 0,8 mm minimaal 2,0 kg/m².

Het oppervlak is beloopbaar of verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 3 dagen.

Grotere beschadigingen vullen met een epoxy mortel Triflex Pox Mortel, verbruik minimaal 2,2 kg/m² per mm laagdikte.

Het oppervlak is beloopbaar of verder te behandelen na circa 12 uur tot maximaal 3 dagen.

Specificaties van de Triflex Pox Primer 116 epoxy primer

Eigenschappen

De Triflex Pox Primer 116 epoxy primer is een 2-componenten primer op basis van epoxy en heeft de volgende eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij

- Ongevuld

- Ongepigmenteerd

- Lage viscositeit

- Neutraal van geur

Toepassing

Deze wordt gebruikt als primer op minerale ondergronden zoals beton en zand/cement dekvloeren. De primerlaag wordt spaarzaam ingestrooid met vuurgedroogd kwartszand, korrelgrootte 0,1 – 0,3 mm.

Kleur

De primer is transparant.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C en maximaal +35°C worden verwerkt. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen. De luchtvochtigheid mag maximaal 80 % zijn.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden. De hechting dient minimaal 1,5 N/mm² lineaire treksterkte te vertonen.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen het product grondig oproeren. Hierna de benodigde verharder met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de toegevoegde verharder minimaal 2 minuten mengen en daarna direct verwerken.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Regenbestendig na circa 4 uur.

Beloopbaar na circa 7 uur.

Verder te behandelen na circa 7 uur tot maximaal 3 dagen.

Belastbaar na circa 3 dagen.

Finish

Vloerveld

Na uitharding en het verwijderen van het overtollig kwartszand, kan men beginnen met het aanbrengen van de Triflex Pox Finish 173 epoxy finish in een laag van minimaal 0,5 kg/m² met behulp van een rubber rakel. Deze laag gelijkmatig verdelen en narollen met een kortharige finishroller. De vorming van plassen moet vermeden worden. Het oppervlak is beloopbaar na circa 8 uur en berijdbaar na circa 2 dagen.

Specificaties van de epoxy finish

Eigenschappen

De Triflex Pox Finish 173 gepigmenteerde finish is een 2-componenten finish op basis van epoxy (EP) en heeft de volgende eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij

- Hoog mechanisch belastbaar

- Eenvoudig verwerkbaar

- Lage viscositeit

- Slijtvast

Toepassing

De Triflex Pox Finish 173 gepigmenteerde epoxy finish wordt gebruikt als finish op EP/PUR systemen ten behoeve van de chemische, mechanische en esthetische bescherming.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van minimaal +15°C en maximaal +30°C worden verwerkt. Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen. De luchtvochtigheid mag maximaal 80 % zijn.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechtingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden.

Menginstructie

Kort voor het aanbrengen het product grondig oproeren. Hierna de benodigde katalysator met een langzaam lopend roerwerk toevoegen. Het product met de toegevoegde katalysator minimaal 2 minuten mengen en daarna direct verwerken.

Uithardingstijd (bij +20°C)

Beloopbaar na circa 8 uur.

Verder te behandelen na circa 8 uur tot max. 3 dagen.

Mechanisch belastbaar na circa 2 dagen.

Chemisch belastbaar na circa 5 dagen.

##### Algemene informatie:

De plaatsingsvoorschriften van de fabrikant dienen te worden gevolgd. De verbruiksgegevens hebben betrekking op gladde, vlakke ondergronden.  Er dient rekening te worden gehouden met een meerverbruik bij oneffenheden, ruwheid en poreusheid van het oppervlak.

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: